POROTON® P700 (art. 1891)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 1891 realizzata                        con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro                       maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤50%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali di 8 N/mm2, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 12,05 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,158 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,590 W/m2K.