ECOPOR® SSC 50 (art. 450)

Muratura di tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo ECOPOR® SSC T2D denominato ECOPOR® SSC 50 codice ART. 450 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 50x25x19 (spessore x lunghezza x altezza) a setti sottili calibrati, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 52 dB, sfasamento termico 29,92 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,093 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,201 W/m2K.